Предложение о сотрудничестве

Компания «Технология» специализируется на производстве стальных кронштейнов, предназначенных для крепления светопрозрачных конструкций к фасаду здания.

Производимые нами кронштейны подразделяются на две серии:

- серия  КП  используется  для  крепления  стоек  к  металлоконструкциям;

- серии КПМ и УМН используются для крепления стоек к плитам межэтажных перекрытий (КПМ – настенный кронштейн, УМН – напольный).

Минимальный вылет от перекрытия у кронштейнов серий КП и КПМ составляет 80 мм, максимальный вылет у кронштейнов серии КП составляет 290 мм, у кронштейнов серии КПМ – 360 мм и более (по желанию заказчика).

Кронштейны изготавливаются из стали толщиной 5-6 мм и более (в зависимости от назначения). Ширина кронштейнов предусматривает возможность использования паранитовой  прокладки.

По желанию заказчика на кронштейны наносится один из видов антикоррозийного покрытия:

- Цинковое покрытие.

- Порошково-эпоксиполиэфирное покрытие.

Проводится  предварительная  подготовка  поверхности  по ГОСТу – 15140; толщина покрытия составляет 60-90 мкм, адгезия = 0-1.

- Грунтовое покрытие.

Нанесение покрытия осуществляется по ГОСТу - 23118-99, материал – ГФ-021 (ГОСТ 25129-82).

Индивидуальный подход

Компания  «Технология»  готова  изготовить  кронштейны  по  чертежам заказчика  из  стали  различной толщины (от 3 до 10 мм) с последующим нанесением  необходимого  защитного  покрытия.

Также мы готовы изготовить кронштейны для крепления элементного фасада.

Наш прайс-лист

см. следующую страницу

Прайс-лист на 2012 год

|  | Наимено- вание | Вид покрытия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Грунтовое покрытие | Цинковое покрытие | Порошковая окраска |
|  |  | розница | опт | розница | опт |  |
|  | КПМ-80.5* | 135 | 135 | 204 | 182 | 149 |
|  | КПМ-110.5* | 155 | 151 | 225 | 202 | 162 |
|  | КПМ-140.5* | 181 | 162 | 247 | 222 | 185 |
|  | КПМ-170.6** | 203 | 182 | 297 | 266 | 215 |
|  | КПМ-200.6** | 235 | 209 | 339 | 304 | 241 |
|  | КПМ-230.с*** | 357 | 357 | 421 | 421 | 357 |
|  | КПМ-260.с*** | 381 | 381 | 451 | 451 | 381 |
|  | КПМ-290.с*** | 390 | 390 | 466 | 466 | 390 |
|  | КПМ-320.с*** | 419 | 419 | 501 | 501 | 419 |
|  | КПМ-350.с*** | 432 | 432 | 521 | 521 | 432 |
|  | КПМ-380.с*** | 447 | 447 | 541 | 541 | 447 |
|  | КПМ-410.с*** | 474 | 474 | 574 | 574 | 474 |
|  | КП-80.5 | 89 | 85 | 107 | 99 | 89 |
|  | КП-110.5 | 105 | 102 | 131 | 121 | 105 |
|  | КП-140.5 | 123 | 119 | 156 | 144 | 123 |
|  | КП-170.5 | 140 | 135 | 180 | 167 | 140 |
|  | КП-200.5 | 157 | 152 | 205 | 189 | 157 |
|  | УМН-80 | 301 | 301 | 358 | 358 | 301 |
|  | УМН-110 | 318 | 318 | 379 | 379 | 318 |
|  | УМН-140 | 334 | 334 | 398 | 398 | 334 |
|  | УМН-170 | 350 | 350 | 418 | 418 | 350 |
|  | УМН-200 | 365 | 365 | 438 | 438 | 365 |

*толщина 5 мм

**толщина 6 мм

*** сварной